APLICAÇÃO DE PLÁSTICO REFRATÁRIO ALUMINOSO

QUEIMADOR DO THROX AFU-1120

RELATÓRIO FINAL

08 a 12/12/14

DOW ARATU PLANTA - A

- OBJETO / ALCANCE:

O Presente Relatório tem por objetivo apresentar todas as informações obtidas no decorrer da aplicação do revestimento refratário no queimador e corpo do Throx AFU-1120 realizado em 10 de dezembro de 2014, de forma sistemática, oportuna e significativa, para uma melhor avaliação do empreendimento.

- DADOS DOS MATERIAIS:

Material: TAFPLAST-80-LF

Tipo: PLÁSTICO REFRÁTARIO ALUMINOSO

Embalagem: 25 Kg/cx

Quantidade aplicada: 1440 kg

Material: Massa Silplate

Tipo: FIBRAS CERAMICAS POLICRISTALINAS E OXIDOS REFRATÁRIOS SINTERIZADOS

Embalagem: 25 Kg/balde

Quantidade aplicada: 325 kg

  - PROPIEDADES QUÍMICAS/FÍSICAS:

Conforme Ficha de dados Técnicos em anexo.

- REMOÇÃO DO REFRATÁRIO:

O concreto refratário existente foi removido com uso de martelete elétrico em um período de 4 horas.

- RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO REFRATÁRIO

A superfície onde foi aplicado o plástico refratário passou por um processo de limpeza tornando-a isenta de óleos, graxa ou qualquer outro tipo de contaminação.

Foram instalados tubos de PVC evitando o preenchimento dos visores da chama e do maçarico.

- INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ANCORAGEN

Atendendo a solicitação do Tech Center Dow, novos pontos de ancoragem foram instalados para garantir melhor sustentação do material aplicado.

As ancoragens cerâmicas foram instalados mantendo a distancia mínima de 150 mm de espessura entre a  parede e os tubos de passagem dos instrumentos, , conforme ficha de aplicação.

Foi instalada um anel de madeira de 20mm de espessura em torno do perímetro da peça a fim de facilitar a socagem na região superficial, evitando assim futura laminação do material refratário.

6.  APLICAÇÃO DO MATERIAL

O material foi fornecido em placas pré-formadas de aproximadamente 270x220x51 mm, na primeira camada as placas foram sobrepostas com espaçamento de 50 mm visando garantir a homogeneização, a união dessas placas constituiu através do método de socagem, onde utilizamos um socador pneumático.

A socagem foi feita perpendicularmente a âncora refratária de forma a preencher todas as ranhuras das peças. Não houve interrupção durante a socagem garantindo total aderência entre as camadas. Após a socagem, foram feitos furos com 3 mm de diâmetro e profundidade de 2/3 da espessura total (150 mm) e segundo malha quadrada da ordem de 300 mm de lado para facilitar a evaporação da água.

- FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DA JUNTA DE PAPEL CERÂMICO

Uma junta de papel cerâmico foi fabricado e instalada para garantir total vedação, impedido a passagem de gases resultantes da combustão.

- APLICAÇÃO DE MASSA SELPLATE:

No interior do Throx foi aplicado massa silplate, 7mm de espessura, sobre a superfície dos tijolos em 50% da área interna, do lado da conexão com a caldeira AFTB-1130. Com o objetivo de oferecer aos tijolos maior resistência à abrasão, redução do desgaste superficial e diminuir a temperatura externa no costado do equipamento.

Região interna com 50% da área onde foi aplicada a selplate

Região de transição do Throx com a caldeira AFTB-1130

- SECAGEM:

O processo de secagem foi iniciado 24 horas após o término da aplicação total do material. Para assegurar uma secagem eficaz foi desenvolvido o gráfico abaixo.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Os serviços foram realizados de acordo com cronograma de execução buscando o melhor padrão de qualidade, atendendo às técnicas e especificações exigidas pelo cliente e pela boa prática e garantindo a performance do material aplicado, sendo de um modo geral beneficiada com o apoio prestado pelo Sr. Elmano Garcia todo o decorrer dos serviços.

Esperando ter atendido às expectativas, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que considerem necessários.

Atenciosamente,

Wilian Giltemar do Nascimento Fernandes

Técnico de Planejamento

Larissa Mesquita

Coordenadora de Obra

ANEXOS